## Slide 1: AOI 應用延伸

## Slide 2
AOI 應用延伸
項目 | 改善原因 | 進度 | 改善區塊 | Owner
降低無效比例 | 平均每站點至少10~20%無效照片 Total CNT 爆點,拍照失準 | GL=ADO/GL=ASO GL=AFO/AS=AFO 調整 Recipe ,降低無效點數及照片 | 設備面 | Function
Leakage Ratio FANOUT 調整 | AS-CVD 前可進LSR RW GOA 場內攔檢,可搭配LSR/單驅維修 Fan-out False 過多 | Image 分類 GMIS Mapping Leakage Ratio 分析 | 設備面 | INT Function
MAP Cluster AOI/ADC/LSR | Total CNT/MAP:照片過多 ADC 自動判片 LSR Map: Sampling 不足 | 監控水準,對策 重工卡控/異常防堵 | 系統面 | 先進技術 INT
系統優化 | Total CNT Block 資料匯入SMART-EDA AOI OCAP 需半手動Rework | 1.系統優化及新增 2.AOI OCAP 需求提出 | 系統面 | CIM INT

## Slide 3: ADC PEP1 佔比
3/8~3/10 ADC 判片照片數
M1-Defect 為小顆點狀 Defect 或前程
需調查Model 差異,
請工程進行Recipe 調整,拍照順序及TH
T-M1-Particle(in) 為GL=AFO 小顆點狀 Defect
Total CNT 大宗型態,監控聚集性及趨勢
False-defect/I-Nothing為無Defect
請工程進行Recipe 調整,拍照順序及TH
On-Film
環境Particle

## Slide 4: 如何定義無效Defect
造成電測異常
Pattern 變形
標準:電測異常/Pattern 變形
小顆無Pattern 變形
搭到線
空白區
拍照100%
降低照片數
5% 以下
照片有效度
目的:如何確保異常Defect 拍出
背景:因Total CNT 爆點,AOI 隨機拍照,如何降低無效照片
Retype
Retype
No Defect
有 Defect
有效
無效
降低
空白照片數
無效:False/Nothing
6B 提供

## Slide 5: GL=ADO 無效Defect 盤點
GL=ADO Null Defect 降低到50 ea/sh 以下
T43Q3P-P1-ADO MOR100 光源不均 ,先關閉等待調
65Q7-P1-ADO MOR900 TH 過嚴,常態爆點先關閉
GL=ADO False-Defect 降低到20 ea/sh 以下

## Slide 8: GL=ADO 無效Defect 改善
MOR200/MOR400/700 待安排調整

## Slide 9: GL=ASO 無效Defect 改善
GL=ASO Null 未拍完的照片降到10%以下
M1-Defect 大宗為Pattern Real Defect
MOR400 待安排調整
M1-Defect

## Slide 10: 本週調整-M32H1-P1-ASO
異常片檢出defect count~100
正常片檢出defect count 20~30
已開啟GOA檢測
Mor600展機, 主要FINE TUNE光源/Threshold

## Slide 11: 如何知道AOI 調整健康狀況
GL=ADO
GL-LSR
建立交叉比對監控方式
指定Defect Code 驗證:GL-TOS P-M1-Residue-Mask
回查GL=ADO 檢出能力,監控Recipe
同片
B11K3EX8AH
其它站點互相監控方式

## Slide 12: GL-TOS 回查GL=ADO解析
GL-TOS P-M1-Residue-Mask
回查同片GL=ADO 紀錄共48片
75% 有同點位,25% 無同點位
GL-TOS 內75% GL=ADO 座標”有對應”同點位,判片狀況
44% 相關 Defect Code
14 % On-Film Defect
11% NO IMAGE
11% PR-TYPE
5% False-defect
6% I-Oil
6% M1-Defect
盤點AOI-Block 監控狀況
拍偏.拍歪
爆點

## Slide 13: GL-TOS 回查GL=ADO解析
GL=ADO | Note | 對策
P-M1-Particle-Mask | Real Defect 強相關 | 有效檢出;Defect 改善
On-Film/PR-Type/I-Oil/M1-Defect | Real Defect 次相關 | 有效檢出;Defect 改善
NO IMAGE | 超出拍照張數 | Recipe 須檢查
False Defect | 拍偏拍歪 | 機構或設備/Recipe 關閉Recipe
GL-TOS 內75% GL=ADO 座標”有對應”同點位,判片狀況
同點位檢出Real Defect-當做GL=ADO Golden Recipe
MOR700-M27 Recipe 較佳

## Slide 14: 對應同點位下:NO IMAGE
無效照片爆點
擠壓到有效照片
65Q7 GL=ADO MOR900
M315R1GL=ADO
MOR700
無效照片爆點
擠壓到有效照片

## Slide 15: 對應同點位下:False-defect
灰階小圖有Defect ,GL=ADO MOR100 為鏡頭拍偏拍歪
U31K3FP6K
Z31K3F523
灰階小圖有Defect ,GL=ADO MOR500 為鏡頭拍偏拍歪

## Slide 16: GL-TOS 回查GL=ADO解析
GL-TOS P-M1-Residue-Mask 強相關
GL-TOS P-M1-Residue-Mask 次相關
On-Film/PR-Type/I-Oil/M1-Defect
建立GL=ADO 規格及對策制定
GL=ADO Mask-Type
GL=ADO PR-Type
GL=ADO ON-Film

## Slide 17: GL-TOS 回查GL=ADO解析
6 Sheet GL=ADO/GL-TOS 比較
GL=ADO 需為有效檢出站點
當GL=ADO Mask CNT=1,TOS=1
當 GL=ADO On-Film >5,TOS=1
當 GL=ADO PR-TYPE>3,TOS=1

## Slide 18: T-AS-Residue 量體較足夠(TAR/AOI)
59 Sheet AS=AFO 檢出顆數 下放到AR-TST 檢出顆數
趨勢線同趨勢,受到MOR 解析度/Model 線路差異/判片/落點影響
ALL Model
43Q4

## Slide 19: T-AS-Residue 量體較足夠(TAR/AOI)
AS=AFO T-AS-Particle預測 TAR T-AS-Residue 顆數
AS=AFO Range T-AS-Particle(in) | AS=AFO 平均值 T-AS-Particle(in) | TAR CNT T-AS-Residue
CNT7~23 | 10~18 | >5
CNT5~15 | 9~11 | 3~5
CNT5~28 | 8~10 | 1-2
同片檢AS=AFO/AR-TST 顆數 Map 疊圖,Map趨勢相同
電測只撿到線路區
AOI 與TAR 關係式,為AOI使用效率的最高目標

## Slide 20: GL-TOS 回查GL=ADO解析
GL-TOS P-M1-Residue-Mask
回查同片GL=ADO 紀錄共48片
75% 有同點位,25% 無同點位
GL-TOS 內75% GL=ADO 座標無對應
Model:,M315 調整狀況不佳
MOR400/MMOR700 需調整
預計建構,Leakage Ratio

## Slide 21: GL-TOS/GL=ADO 同片檢查
GL-TOS 有檢出
GL=ADO 同點位無檢出
M32R1 AOI Leakage
確認照片有拍完
B11K3EX8E
B11K3EX8B
大顆P-M1-Particle-Mask 有檢出能力
小顆P-M1-Particle-Mask 無檢出能力

## Slide 22: GL-TOS/GL=ADO 互相監控模式
降低無效率GL=ADO 總點數.及照片比為無效指標
提升有效率X.Y 對應為AOI有效指標及Leakage 率
體質改善有效指標進一步良率改善
同片檢
X,Y同點位
有對應
同點位無對應
同點位有照片
同點位無照片
Recipe 集中
同片超過拍照數
無超過
同片可反應
拍照異常
機台檢查
Recipe
Recipe 調整
相對應Defect Code
無效照片
AOI Golden-Recipe
可進行 TOS 預測
建立當站規格及預警
建立相對應對策
False-Defect
拍偏.拍歪
晶材
有檢出能力
無檢出能力
可進行 TOS 預測
機台集中
Recipe 調整
Recipe 調整
機台檢查
Recipe
進行中
有效照片提升
集中晶材
預計建構
Leakage Ratio
預計建構
Leakage Ratio
預計建構
Leakage Ratio

## Slide 23: GL=AFO 拍照順序調整
3/29 GL=AFO 拍照順序調整
調整前後Total CNT 無明顯變化,扣除Null 及T-M1-Particle(in)
False-Defect 無效照片大幅下降-24.82%
T-M1-Particle-Spray/I-Dirt-Sand/I-Oil 提升2.86~8.32 % 有效照片比
 | 調整前 | 調整後 | 差異
False-Defect | 51.9% | 27.08% | -24.82%
T-M1-Particle-Spray | 12.4% | 20.72% | +8.32
I-Dirt-Sand | 13.62% | 16.48% | +2.86
I-Oil | 6.19% | 9.08% | +2.89
model | recipe | MOR600 | MOR700 | MOR800 | MOR900 | MORA00 | Due date
43H1 | GL=AFO | V | V | V | V | V | W115
43Q3 | SL=AFO+GOA | 預計 |  |  |  |  | W116
43Q4 | SL=AFO+GOA | 預計 |  |  |  |  | W116
False-Defect
Real-Defect
PVD 調整 SKD

## Slide 24: AS=AFO Recipe 調整
AS=AFO MOR900 調整55Q5
AS=AFO MORA00 調整43Q4
No Image下降

## Slide 25
13張拍偏造成無法判定 13張拍在非線路區(表示拍照邏輯已有效利用)
3/28

## Slide 26
調整內容過濾<3um Defect
建立Cell Zone
拍照順序 (Size 規範/搭到線路優先拍出)
線路優先, 主要檢出為PT small

## Slide 27
Do
痛點、計畫說明
Plan
P
D
改善、執行過程
未來方向、閉環管理
查核、結果報告
A
C
Check
Action
人工紀錄
原模式需人員計算 30 CH AOI , 消耗人力 且人工計算 母數也有限制。
每 CH 母數僅 9 sheets , 易受單片影響造成誤判
值班 & 機主每日每台加檢 1 lot 當站 AOI
計算每片玻璃 particle 數量
將每日機台平均 particle 數量紀錄 & 製圖 , 追蹤機台 inline變化
原 inline 監控模式
與 INT 合作 , 蒐集當站 on-film particle image & 訓練自動判片模型
透過 EDA 上報取代 AOI 總點數監控 & 值班人工 particle計數
效益
值班 & 機主共可省去近 270 片 AOI 逐片確認時間 ( 30 CH * 9 sheet )
可增加監控母數 , 提升 CH 預警準確程度 , 降低連續異常發生 人力節省 : 每批快速檢視約 5 min * 10 RIE = 60 min/day
AOI 總點數
1. INT 合作訓練判片模型
5PEP AS=AEO (0.4T 不佳)
4PEP AS=AEO
5PEP SL=AEO
4PEP CL=ARO
EDA Tableau 製圖 & 比對 Final
3. Block
EDA monitor board
過往 RIE particle defect 到 AR-TST 反應異常時 , Risk 約 2~3 天產能 ( 約 600 片)
良率影響輕則 E-AS-Residue 飄高三天 , 重則 E-SD-Residue scrap
現況 Inline on-film 預警對 RIE 機台可即時止血 ( 有效監控 & 延長 PM count )
E-SD-Residue 無明顯機差離群 / E-AS-Residue Risk 也縮減至半天
異常事件造成 E-Residue scrap ratio 約 0.15 %
單一事件佔每月產能 0.582 % (600/103000)
GMIS Defect loss 約降低 0.15 × (600 / 103000) = 0.000873 %
11/M 調整判片
9/B On-film 開始判片
效益事件

## Slide 28
AEO 現況最大無效檢出為 SL-IEX200 PR 色差造成大量無效點位 & Image
→ MOR 設定 Detection Zone by pass PR 覆蓋區域
IEX200
EDA 監控各 Recipe AOI 無效點數
IEX200
L8B Dry etch AOI 現況普查 (SL-IEX200)

## Slide 29: False-defect Improve action
IEX700 產出 T43Q3 AS-AEO
IEX200 產出 T43Q3 AS-AEO
調整內容過濾<3um Defect
TH-30 修改至25 QTM大約30減少False檢出
T21 Detection Zones 設置TH方寬至40 減少False檢出
T43 區域Detection Zones 設置TH方寬至40 減少False檢出
CDRV 拍照條件由大至小

## Slide 30: False-defect Improve action
U31K3B4900
UA1K3AP800
UA1K3BJ600
3/29 調整 T43Q3 CL=AEO MOR300. 400 recipe
3/29 MOR700 調整前後比較

## Slide 31: 8B MAP Cluster 規劃
INPUT
1.標註機構Map
2.標註異常事件特性
PVD 斜向聚集Hypha
中央聚集
OUTPUT
主動通知
E-STONE/Auto-Mail/
Block 鎖定
資料源
1.Total CNT/ADC/LSR
2.回推製程機台
Unit/Tray/Chamber
主動偵測
1.好發/已知事件
2.未知事件
3.點/線/面,邏輯優化
Total CNT/MAP:照片過多
ADC 自動判片
LSR Map: Sampling 不足
Block
Map Detect
ADC
LSR Map
Total CNT
資料庫蒐集及測試

## Slide 32: 8A CVD Map Cluster權重計算邏輯
CVD中央聚集
Defect 落點-1
Defect 落點-2
Defect 落點-3
分數=2/6
分數=0/6
分數=2/6
Defect 落點-3
分數=4/6
若設定Ratio>0.5,
可觸發中央聚集Alarm
若設定Ratio<0.5,PASS
若設定Ratio<0.5,PASS
若設定Ratio<0.5,PASS
資料源 | Total CNT | AOI Image-ADC 判片 | Final LSR Density
條件 | Total CNT | 指定T-AS-Particle(in) | 指定T-AS-Residue
條件時間 | 逐片 | 逐片 | 7天資料疊加

## Slide 33: 8B MAP Cluster PVD 資料蒐集
W113-W116 | W117-W120 | W121-W130 | W131-W140
機構調查 | 異常事件蒐集 系統建構 | PVD Map 測試 | 系統除錯

## Slide 34: 8B MAP Cluster PVD 樣本蒐集統計
樣本累計 | 固定位置PVD | 不固定位置 ALL Function
Total CNT | 27Sheet | 17Sheet

## Slide 35: 系統偵測方式架構
主要是將重要特徵(斜向或line聚集)之外的點濾掉後出圖，並藉由簡單影像分類的方式辨別
PVD mapping
  目前資料gCLA300固定斜向、不固定line defect
  目前方法
    濾掉particle聚集之外的其餘點位(直接做圖像分類效果可能不彰)
    重新出圖
    簡單圖像分類(SVM…)

## Slide 36: CVD 異常事件蒐集樣本分類
異常事件疊圖實例
系統規範圖
異常樣本持續中

## Slide 37: AOI OCAP 流程
執行OCAP | PEP1 | PEP2 | PEP3 | PEP4 | PEP5
PR-RW | GL-WMA | AS-RIE | SL-WMA | TH-RIE | PX-WTO
Film -RW | AS-CVD | NA | SL-RIE (5道) AS-RIE(4道) | NA | AR-ANI
Note |  | TOOL 先 AOI 後 |  | TOOL 先 AOI 後 | 
Array 停駐站點建立
AOI
OCAP
Tool
OCAP
主製程發生OCAP衝突解決方案
1.兩 OCAP 是否同時處置?AOI OCAP 併入Tool OCAP,
Tool OCAP 繼承AOI OCAP 的結果,AOI OCAP 取消
2.同一片By Sheet Priority : Scrap>Film RW>PR RW>SAMP>RLS
3.Scrap & Sampling & RW 衝突,
若為同片By Sheet Priority : Scrap>Film RW>PR RW>SAMP>RLS
若為不同片:繼續Tool OCAP 執行;Tool OCAP 內加檢不會在觸發 AOI OCPA
ADC
Smart-EDA
XXX 超標需重工
OOO有Risk 需加掃
ZZZ加檢PASS,請Release
MES
天眼掃描
沒問題,已經安排中
NNN 已加檢完,請給指令
偵測觸發
指令王
控貨手
停駐站點建立
設定Smart EDA 與 MES 資訊交握
經Smart EDA 判定 RW 片子,進入產品自動異常處理
產品處置內容:依指令自動進入加檢/RW/RLS/Scrap 程序
短期目標人員Debug 系統問題,長期目標自動處置AOI 觸發異常貨
達降低成本,節省人力,系統平台全自動交握

## Slide 38: 專案指標及效益
效益指標:Photo RW/Film RW 片數統計(已執行AOI Tool Block EQP啟用率未計算)
備註:key code 啟用率需連結到EDA統計報表
計算方式EQP 與AOI-Block 之Defect Code “Defect Code Level : Key Code”做母體
Defect Code Level : Key Code 必須對應OCAP 及執行產品處置
營運指標:統計RW 統計之製程機台,目的收斂異常機台
假定未有人及系統RW,估算造成Array 廠內及廠外報廢損失
Film RW LCD02 8萬片/Photo RW 2萬片,統計效益
AOI 觸發 Film RW LCD02 年效益達$409,786,400/Year
AOI 觸發 Photo RW LCD02 年效益$115,832,400/Year
(上述兩項為Array 廠內 RW,可降低報廢,會受到 Sampling Ratio 影響)
假定Array 廠內未RW ,估算造成Leakage 損失$659,281,600 /Year,為最大總效益
Fab | Film RW Sheet/Year | Film RW 效益金額/Year | Photo RW Sheet/Year | Photo RW 效益金額/Year | Leakage 效益金額/年 | 廠內Chip價格 | 91! Chip價格
6B | 47472 | 246854400 | 19104 | 99340800 | 466032000 | $5,200 | $7,000
7A | 1280 | $2,688,000 | 400 | $840,000 | $4,368,000 | $2,100 | $2,600
7B | 23306 | $128,183,000 | 1965 | $10,807,500 | $138,990,500 | $5,500 | $9,000
8A | 13110 | 27531000 | 1621 | 3404100 | 42719900 | $2,100 | $2,900
8B | 1512 | $4,530,000 | 480 | $1,440,000 | $7,171,200 | $3,000 | $3,600
總計 | 86680 | $409,786,400 | 23570 | $115,832,400 | $659,281,600 |  | 
備註:現況為技師進行執行 RW,未來系統導入不需再人為進行
4/13 CIM 紘慶長官Review,等待開發計劃書/CIM :仁化

## Slide 39: AOI Block 事件單Map/Image 效益
3/10對策時間2
3/9觸發時間
3/2觸發時間
3/5觸發時間
3/2對策時間1
開發需求:
有AOI-Block 之每一事件進行回推Process Time 的點進行
MAP 及OOS/OOC Lot 確認詳細資訊
依Map 及 Image 特徵對應機台正確的對策
並比較對策前後Map 及 Image 變化,
增加對策後有效狀況查詢及解除異常事件
1.減少觸發時間每一點位MAP 及Image
每次查詢時間約20~40分鐘,平均每週AOI-Block 次數45次
換算平均每週查詢時間30小時
2.查詢時間可再生產一批貨
異常解除每週降低45批貨持續生產
並可減少資訊不足及錯誤對策機率
4/12 Demo 初版,需再進行修改細節/CIM :光輝